| COMISIÓN NACIONAL MIXTA DE ROPA DE TRABAJO Y UNIFORMES |  | CUADRO BÁSICO INSTITUCIONAL DE PRODUCTOS TEXTILES Y CALZADO, VOLUMEN 1. |
| --- | --- | --- |
| GRUPO 210 | ROPA CONTRACTUAL | CEDULA No. 25 |

CALZADO MASCULINO

DESCRIPCIÓN

| COLORES/COD. PANTONE: | CAFÉ 476 C |
| --- | --- |
| LOGOSIMBOLO COLOR CÓDIGO PANTONE: | VERDE 561 C ó 561 U. |

| TIPO: | -CHOCLO, ACABADO LISO. |
| --- | --- |
| CORTE: | -CUERO DE GANADO VACUNO, CURTIDO AL CROMO, FLOR ENTERA. |
| FORRO: | -COMPLETO DEL MISMO COLOR DEL CORTE, DE CUERO DE GANADO VACUNO, FLOR ENTERA. |
| SUELA: | -DE POLIURETANO CON HUELLA ANTIDERRAPANTE DEL MISMO TONO DEL CORTE. |
| SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN: | -SUELA PEGADA O INYECTADA DIRECTA AL CORTE. |
| PLANTA: | -DE MATERIAL RECUPERADO, CELULOSA O TEXTIL SINTÉTICO NO TEJIDO. |
| PLANTILLA: | -PREFORMADA DE ETIL VINIL ACETATO, LÁTEX O POLIURETANO, CON CUBIERTA DE CUERO DE GANADO VACUNO EN COLOR CAFÉ, DEBE IR PEGADA. |
| LOGOSIMBOLO: | -DEL IMSS IMPRESO EN LA LENGÜETA O EN ALGUNO DE LOS LATERALES DEL FORRO DEL ZAPATO. |

CEDULA No. 25

CATEGORÍAS Y COLORES

| CATEGORÍAS | COLOR |
| --- | --- |
| CHOFER OPERADOR DE AMBULANCIAS (Exclusivo Sistema Foráneo) OPERADOR DE VEHÍCULOS EN CENTROS VACACIONALES OPERADOR DE VELATORIOS TÉCNICO OPERADOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE TERAPIA INTENSIVA TÉCNICO OPERADOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA | CAFÉ |

TALLAS Y CLAVES

| TALLA | CAFÉ | TALLA | CAFÉ | TALLA | CAFÉ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.0 | 210 005 3475 | 24.5 | 210 005.1024 | 29.0 | 210 005 1115 |
| 20.5 | 210 005 3483 | 25.0 | 210 005 1032 | 29.5 | 210 005 1123 |
| 21.0 | 210 005 3491 | 25.5 | 210 005 1040 | 30.0 | 210 005 1131 |
| 21.5 | 210 005 3509 | 26.0 | 210 005 1057 | 30.5 | 210 005 3798 |
| 22.0 | 210 005 3517 | 26.5 | 210 005 1065 | 31.0 | 210 005 3806 |
| 22.5 | 210 005 3525 | 27.0 | 210 005 1073 | 31.5 | 210 005 3814 |
| 23.0 | 210 005 3533 | 27.5 | 210 005 1081 | 32.0 | 210 005 3822 |
| 23.5 | 210 005 3541 | 28.0 | 210 005 1099 |  |  |
| 24.0 | 210 005 1016 | 28.5 | 210 005 1107 |  |  |

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA IMSS

CUADRO BÁSICO INSTITUCIONAL DE PRODUCTOS TEXTILES Y CALZADO

VOLUMEN 1,  ROPA CONTRACTUAL

CÉDULA No. 25

CALZADO MASCULINO

ESTE DOCUMENTO SUSTITUYE A CUALQUIER OTRO DOCUMENTO NORMATIVO DE CALIDAD DE ESTA PRENDA, CON FECHA ANTERIOR AL 21 DE OCTUBRE DE 2010.

1.- DESCRIPCIÓN

CALZADO MASCULINO. TIPO: CHOCLO ACABADO LISO; COLOR: CAFÉ CÓDIGO PANTONE 476C; CORTE: CUERO DE GANADO VACUNO, CURTIDO AL CROMO, FLOR ENTERA; FORRO: COMPLETO DEL MISMO COLOR DEL CORTE, DE CUERO DE GANADO VACUNO, FLOR ENTERA; SUELA: DE POLIURETANO CON HUELLA ANTIDERRAPANTE DEL MISMO TONO DEL CORTE; SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN: SUELA  PEGADA O INYECTADA DIRECTA AL CORTE; PLANTA: DE MATERIAL RECUPERADO, CELULOSA O TEXTIL SINTÉTICO NO TEJIDO; PLANTILLA: PREFORMADA DE ETIL VINIL ACETATO, LATEX O POLIURETANO, CON CUBIERTA DE CUERO DE GANADO EN COLOR CAFÉ, DEBE IR PEGADA;  LOGOSIMBOLO: DEL IMSS IMPRESO EN LA LENGÜETA O EN ALGUNO DE LOS LATERALES DEL FORRO DEL ZAPATO, COLOR VERDE CÓDIGO PANTONE 561C O 561U. PAR.

1.2.- TALLAS Y CLAVES

| TALLA | CAFÉ | TALLA | CAFÉ | TALLA | CAFÉ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.0 | 210.005.3475 | 24.5 | 210.005.1024 | 29.0 | 210.005.1115 |
| 20.5 | 210.005.3483 | 25.0 | 210.005.1032 | 29.5 | 210.005.1123 |
| 21.0 | 210.005.3491 | 25.5 | 210.005.1040 | 30.0 | 210.005.1131 |
| 21.5 | 210.005.3509 | 26.0 | 210.005.1057 | 30.5 | 210 005 3798 |
| 22.0 | 210.005.3517 | 26.5 | 210.005.1065 | 31.0 | 210 005 3806 |
| 22.5 | 210.005.3525 | 27.0 | 210.005.1073 | 31.5 | 210 005 3814 |
| 23.0 | 210.005.3533 | 27.5 | 210.005.1081 | 32.0 | 210 005 3822 |
| 23.5 | 210.005.3541 | 28.0 | 210.005.1099 |  |  |
| 24.0 | 210.005.1016 | 28.5 | 210.005.1107 |  |  |

2.- FIGURA Nº 1, CALZADO MASCULINO

3.- ESPECIFICACIONES

| Determinación | Especificación | Método de prueba |
| --- | --- | --- |
| Acabado | El producto terminado, debe estar libre de los defectos que se mencionan a continuación: - Que el producto físicamente no corresponda a lo solicitado. - Suela sin huella - Diferente tipo de piel en el corte, a lo especificado - Elementos del corte separados en las costuras o sin costuras - Sin refuerzo en el talón (contrafuerte) - Sin plantilla y/o forro - Par de calzado incompleto (un calzado o dos del mismo pie) o con número diferente en la talla de cada calzado - Grapas o tachuelas en el interior del calzado - Suela, planta o plantilla de diferente material al especificado - Diferente color al especificado - Suela cuarteada o con deformaciones - Armado del corte equivocado (cualquier pieza mal) - Deficiencias en el cosido y con bordes que lastimen el pie. | Inspección visual. Véase la figura 1 |

|  | - Diseño diferente al especificado - Grietas en el corte - Ojillos con corrosión - Desprendimiento del pigmento. - Costuras chuecas, fruncidas o flojas - Diferente coloración en el corte o la suela de un mismo par - Sin agujetas - Agujeta de diferente material al especificado - Agujeta de diferente color al calzado - Sobrantes de hilo en las costuras - Sobrantes de piel en el ribete - Mal olor - Suciedad - Artículos húmedos o mojados. - Manchas de aceite, grasa, etc. - Contaminación microbiana (hongos etc.) |  |
| --- | --- | --- |
| Diseño | Choclo, acabado liso. | Inspección visual |
| Tallas | De acuerdo con la clave, según señala el inciso 4. Clasificación y Designación | Inspección visual |

|  | Corte |  |
| --- | --- | --- |
| Tipo | Cuero de ganado vacuno, curtida al cromo, flor entera. | NMX-A-230-1982 e Inspección visual con microscopio |
| Color | Café, código Pantone 476C | Inspección visual y comparar contra código Pantone |
| Resistencia a la flexión, ciclos - En seco - Húmedo | 50 000 mínimo 10 000 mínimo | IULTC-IUP-20 |
| Resistencia al desgarre, N | 50 mínimo | NMX-A- 235-1983 |
| Adherencia del acabado, N/cm | 3,0 mínimo | ISO-11644 |
| pH | 3,5 mínimo | NMX-A- 229-1982 |
| Espesor del corte, mm | 1,30 – 1,70 | NMX-A- 214-1982. |

|  | Forro |  |
| --- | --- | --- |
| Tipo | Completo del mismo color del corte, de cuero de ganado vacuno, flor entera | Inspección visual y con microscopio |

| Espesor, mm | 0.8 – 1.2 | NMX-A- 214-1982. |
| --- | --- | --- |
| pH | 3,5 mínimo | NMX-A- 229-1982 |

|  | Casco |  |
| --- | --- | --- |
| Tipo | De "celastic" o termoplástico | Inspección visual |

|  | Contrafuerte |  |
| --- | --- | --- |
| Tipo | De "celastic" o termoplástico, colocado entre el corte y el calzador o talonera | Inspección visual |

|  | Suela |  |
| --- | --- | --- |
| Tipo | De poliuretano con huella antiderrapante del mismo tono del corte | Inspección visual |
| Resistencia a la abrasión, desgaste máximo, mg | 350,0 | DIN 53516 |
| Resistencia a la flexión a 35 000 ciclos, apertura, % | 200,0 | NMX-S-051-1989, con punzón ISO |

|  | Planta |  |
| --- | --- | --- |
| Tipo | De material recuperado, celulosa o textil sintético no tejido | Inspección visual |
| Espesor, mm | 2.0 mínimo | Medir con vernier |

|  | Plantilla |  |
| --- | --- | --- |
| Tipo | Preformada de etil vinil acetato, látex o poliuretano, cubierta de cuero de ganado vacuno, en color café, debe ir pegada | Inspección visual |
| Espesor Zona del metatarso, mm Zona del talón, mm | 2,0 – 4,0 4,0 – 6,0 | Medir con vernier |
| Densidad, g/cm3 | 0,35 – 0,45 | UNE-53-526 |

|  | Ojillos |  |
| --- | --- | --- |
| Tipo | En cada pala, debe presentar 4 ojillos metálicos protegidos contra la corrosión, del mismo color que el corte | Inspección visual |

|  | Espinazo |  |
| --- | --- | --- |
| Tipo | De acero | Inspección visual |

|  | Hilos de costura |  |
| --- | --- | --- |
| Tipo | De Poliéster o Nylon | Inspección visual |

|  | Agujetas |  |
| --- | --- | --- |
| Tipo | Par. Deben ser planas, de nylon o poliéster, del mismo color del corte, con herretes de plástico en los extremos | Inspección visual |

|  | Sistema de Construcción |  |
| --- | --- | --- |
| Tipo | Suela pegada o inyectada directa al corte | Inspección visual |
| Resistencia al despegado corte - suela, kg - Punta - Enfranque - Talón | 32,0 mínimo 32,0 mínimo 32,0 mínimo | DIN-4843 |
| Horma | Recio EE |  |

3.1.- Diseño de la suela

Debido a las diferentes opciones de moldes de fabricación, el diseño del perfil de la suela puede presentar ligeras diferencias con respecto a lo señalado en los dibujos, mientras estas no afecten la funcionalidad del calzado.

4.- MUESTREO

4.1.- Inspección por el adquirente en sus instalaciones

Para verificar la calidad del producto, mediante la inspección de recepción por parte del adquirente en sus instalaciones, el muestreo debe realizarse de alguna de las siguientes maneras:

- De acuerdo con lo especificado en las normas mexicanas NMX-Z-012/1, NMX- Z-012/2, NMX-Z-012/3 (véase 2 referencias).

- De común acuerdo entre las partes, fijando el tamaño de la muestra y la forma en que se realice la toma.

4.2.- Clasificación de defectos para inspección por el adquirente en sus instalaciones

Para efectos de inspección de recepción por el adquirente en sus instalaciones, proceder de acuerdo a lo indicado en el inciso 7.1 aplicando la clasificación de defectos que se indican a continuación:

Críticos

- Que el producto físicamente no corresponda a lo solicitado.

- Suela sin huella

- Diferente tipo de piel en el corte a lo especificado

- Elementos del corte separados en las costuras o sin costuras

- Sin refuerzo en el talón

- Sin plantilla y/o forro

- Par de calzado incompleto (un calzado o dos del mismo pie) o con número diferente en la talla de cada calzado

- Grapas o tachuelas en el interior del calzado

- Suela, planta o plantilla de diferente material al especificado

- Diferente color al especificado

- Suela cuarteada o con deformaciones

- Armado del corte equivocado

- Deficiencias en el cosido y con bordes que lastimen el pie

- Diseño diferente al especificado

- Grietas  en el corte

- Desprendimiento del pigmento

Mayores

- Falta de alguna o todas las leyendas siguientes en el calzado: número de lote, talla y nombre (o razón social) del proveedor

- Ojillos con corrosión

- Costuras chuecas o fruncidas

- Empaque diferente al especificado

- Diferente coloración en el corte o la suela de un mismo par

Menores

- Sin agujetas

- Agujeta de diferente material al especificado

- Agujeta de diferente color al calzado

- Sobrantes de hilo en las costuras

- Sobrantes de piel en el ribete

- Falta de alguna o todas las leyendas siguientes en el envase primario: nombre genérico del producto, número de lote, talla, color y nombre (o razón social) del proveedor.

- No cumplir con otros requisitos de etiquetado indicados por los Organismos Oficiales.

- En el caso de productos de importación, ausencia en el envase de contra-etiqueta en idioma español, con los datos y/o leyendas de etiquetado o que dicha contra-etiqueta obstruya las leyendas del país de origen.

4.3.- Criterios de aceptación o rechazo

Para la aceptación o rechazo del producto, se debe emplear el criterio de aceptación NCA que se establece en la siguiente tabla o el que se acuerde entre el proveedor y el adquirente.

| Tipo de defecto | ## NCA |
| --- | --- |
| Crítico | ## 2.5 |
| Mayor | ## 4.0 |
| Menor | ## 6.5 |

4.4.- Muestreo para análisis de laboratorio

4.4.1.- Análisis de laboratorio por el adquirente

Cuando se requieran muestras para análisis y retención en el laboratorio del adquirente, se necesitan cuando menos 7 pares de calzado de una talla u otra cantidad que se acuerde entre las partes.

En este caso, todos los defectos por atributos o variables que se presenten serán críticos.

5.- MÉTODOS DE PRUEBA

Los aparatos utilizados deben estar debidamente calibrados.

6.- MARCADO, ETIQUETADO, ENVASE Y EMBALAJE

6.1.- Marcado

6.1.1.- Marcado del calzado

En el interior, impreso o grabado:

- En los laterales o en la lengüeta, el logosímbolo del IMSS en color verde código Pantone 561C o 561U

- En la lengüeta o en los costados:

  - Talla

  - Numero de lote

  - Nombre o razón social del fabricante o proveedor

6.1.2.- Marcado del empaque

Cada envase y empaque del producto debe tener impresos o en una etiqueta adherida, los siguientes datos y/o leyendas en español, en forma legible e indeleble.

- Nombre genérico del producto.

- Marca o logotipo, razón social o nombre y domicilio del fabricante, importador y proveedor

- Talla

- Color

- Número de lote

- Fecha de fabricación (puede estar implícita en el número de lote)

- País de origen.

- Cantidad de piezas contenidas

- Datos, leyendas y símbolos alusivos al cuidado, manejo, transporte y almacenamiento del producto

- Propiedad del IMSS, No Negociable (o leyendas alusivas)

- Registro Federal de Contribuyentes del fabricante o importador (11.3)

En productos de importación, el envase primario debe tener impreso o en una contra-etiqueta adherida, que no obstruya las leyendas del país de origen, los datos y/o leyendas en español mencionados.

6.2.- Envase y empaque

El tipo y la calidad de los empaques son responsabilidad del proveedor. Deben proteger al producto y resistir las condiciones de manejo, transporte y almacenamiento en los diferentes climas del país.

6.2.1.- Envase primario

Caja de cartón o material similar, rígido, con tapa, conteniendo un par de calzado (derecho e izquierdo), de la misma talla y color, con resistencia suficiente para soportar el manejo en la estiba individual.

6.2.2.- Envase colectivo

Caja de cartón corrugado o material similar de forma rectangular, con una resistencia mínima de 1,09 MPa (11 kg/cm2), conteniendo:

- 36 a 42 empaques primarios cuando sean de las tallas 20,0 a 25,5

- 24 a 30 empaques primarios cuando sean de las tallas 26,0 a 32,0

7.- ALMACENAMIENTO

Almacenar en locales cubiertos, protegidos de la lluvia y de la exposición directa a los rayos del sol, así como de fuentes de calor y/o vapores.

8.- REFERENCIAS

Para la correcta aplicación de la presente Especificación Técnica, se deben consultar los siguientes documentos o los que los sustituyan.

| IULTC-IUP-20 | Measurement of the Flexing Endurance of Light Leathers and Their Surface Finishes -International Union of Leather Trades Chemists Association (IULTC). |
| --- | --- |

| NMX-008-SCFI | Sistema General de Unidades de Medida. |
| --- | --- |
| NMX-Z-012/1 | Muestreo para la Inspección por Atributos - Parte 1 - Información General y Aplicaciones. |
| NMX-Z-012/2 | Muestreo para la Inspección por Atributos - Parte 2 - Método de Muestreo, - Tablas y Gráficas. |
| NMX-Z-012/3 | Muestreo para la Inspección por Atributos - Parte 3 - Regla de Cálculo para Determinación de Planes de Muestreo. |
| NMX-A-213 | Determinación de la densidad aparente. |
| NMX-A-214 | Curtiduría-Pruebas físicas del cuero-Medición del espesor |
| NMX-A-229 | Curtiduría-Pruebas químicas del cuero- Determinación del Ph y delta de pH de un extracto acuoso del cuero |
| NMX-A-230 | Curtiduría-Pruebas químicas del cuero- Determinación del contenido de cromo. |
| NMX-A-235 | Industria de la Curtiduría y del Calzado-Pruebas físicas del cuero- Determinación de la resistencia al desgarre. |
| NMX-S-051 | Zapatos de seguridad |
| NMX-A-020 | Información comercial - Etiquetado de cueros y pieles curtidas naturales y materiales sintéticos o artificiales con esa apariencia, calzado, marroquería así como los productos elaborados con dichos bienes. |
| ISO-11644 | Leather- test for adhesion of finish |
| DIN-53516 | Testing of rubber elastomers- determination of abrasion resistance |
| UNE-53-526 | Determinación de la densidad y peso específico del caucho vulcanizado; Determinación del volumen por inmersión y por picnómetro. |

9.--BIBLIOGRAFÍA

NOM-A-207     Nomenclatura para Términos Empleados en la Industria del Calzado.

NOM-004-SCFI  Información Comercial- Etiquetado de Productos Textiles - Prendas de Vestir

y sus Accesorios.

NOM-050-SCFI  Información comercial - Disposiciones Generales para Productos.

IMSS – Cuadro Básico Institucional de Productos Textiles y Calzado. Volumen 1. Ropa

Contractual. Cédula 25. Calzado Masculino.