| COMISIÓN NACIONAL MIXTA DE ROPA DE TRABAJO Y UNIFORMES |  | ## CUADRO BÁSICO INSTITUCIONAL DE PRODUCTOS TEXTILES Y CALZADO, VOLUMEN 1. |
| --- | --- | --- |
| GRUPO 210 | ROPA CONTRACTUAL | CEDULA No. 44 |

FILIPINA MANGA CORTA, FEMENINO

DESCRIPCIÓN

| TELA: | LINO PANAMÁ: 65% POLIÉSTER - 35% ACRÍLICO |
| --- | --- |
| COLOR CÓDIGO PANTONE: | VERDE 18-0617 TP o TC CON TOLERANCIA 17-0618 Y 18-0820 TP O TC |
| LOGOSIMBOLO COLOR CÓDIGO PANTONE: | VERDE 561 C ó 561 U |

| TIPO: | - RECTO. |
| --- | --- |
| CUELLO: | - SPORT CON PESPUNTE ALREDEDOR. |
| DELANTERO: | - DE DOS PIEZAS, CIERRE DE POLIÉSTER AL FRENTE, DOS PINZAS EN CADA PIEZA A LA ALTURA DEL BUSTO AL COSTADO Y OTRA VERTICAL, TRES BOLSAS DE PARCHE, UNA ABAJO DE LA CINTURA EN CADA PIEZA Y UNA EN EL LADO IZQUIERDO A LA ALTURA DEL BUSTO, ABERTURA EN LA PARTE INFERIOR DE CADA COSTADO. |
| ESPALDA: | - DE UNA PIEZA, DOBLE TABLEADO EN CADA UNO DE LOS LADOS, SUJETOS POR UN CINTURÓN FIJO CON PESPUNTE ALREDEDOR, ABERTURA VERTICAL EN LA PARTE BAJA DE CADA COSTADO. |
| MANGA: | - RECTA DE UNA PIEZA CON PUÑO SIMULADO Y LOGOSIMBOLO DEL IMSS ESTAMPADO Y CENTRADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA MANGA IZQUIERDA. |

CEDULA No. 44

CATEGORÍAS Y COLORES

| CATEGORÍAS | COLOR |
| --- | --- |
| AUXILIAR DE FARMACIA AYUDANTE DE FARMACIA COORDINADOR DE FARMACIA OFICIAL DE FARMACIA JEFE DE TURNO DE FARMACIA PREPARADOR DE RECETAS PREPARADOR DESPACHADOR | #### VERDE |

TALLAS Y CLAVES

| TALLA | VERDE |
| --- | --- |
| CHICA | 210 025 0378 |
| MEDIANA | 210 025 0386 |
| GRANDE | 210 025 0394 |
| EXTRA-GRANDE | 210 025 0402 |
| ESPECIAL | 210 025 0410 |
| PLUS | 210.025.0436 |

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA IMSS

CUADRO BÁSICO INSTITUCIONAL DE PRODUCTOS TEXTILES Y CALZADO

VOLUMEN 1, ROPA CONTRACTUAL

CÉDULA No. 44

FILIPINA MANGA CORTA, FEMENINO

ESTE DOCUMENTO SUSTITUYE A CUALQUIER OTRO DOCUMENTO NORMATIVO DE CALIDAD DE ESTA PRENDA, CON FECHA ANTERIOR AL 21 DE OCTUBRE DEL 2010

1.-     DESCRIPCIÓN

FILIPINA: TIPO: RECTO. CUELLO: SPORT CON PESPUNTE ALREDEDOR; DELANTERO: DE DOS PIEZAS, CIERRE DE POLIÉSTER, DOS PINZAS EN CADA PIEZA UNA A LA ALTURA DEL BUSTO AL COSTADO Y OTRA VERTICAL, TRES BOLSAS DE PARCHE, UNA ABAJO DE LA CINTURA EN CADA PIEZA Y UNA EN EL LADO IZQUIERDO A LA ALTURA DEL BUSTO. ABERTURA EN LA PARTE INFERIOR DE LOS COSTADO; ESPALDA: DE UNA PIEZA, DOBLE TABLEADO EN CADA UNO DE LOS LADOS SUJETOS POR UN CINTURÓN FIJO CON PESPUNTE ALREDEDOR, ABERTURA VERTICAL EN LA PARTE BAJA DE CADA COSTADO. MANGA: RECTA, DE UNA PIEZA, CON PUÑO SIMULADO Y LOGOSÍMBOLO DEL IMSS ESTAMPADO Y CENTRADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA MANGA IZQUIERDA.. TELA: LINO PANAMÁ 65% POLIÉSTER, 35% ACRÍLICO, COLOR VERDE CÓDIGO PANTONE  18-0617 TP O TC CON TOLERANCIA 17-0618 Y 18-0820 TP O TC, LOGOSÍMBOLO: COLOR VERDE 561 C O 561 U

1.2.-     TALLAS Y CLAVES

| TALLA | VERDE |
| --- | --- |
| CHICA | 210 025 0378 |
| MEDIANA | 210 025 0386 |
| GRANDE | 210 025 0394 |
| EXTRA-GRANDE | 210 025 0402 |
| ESPECIAL | 210 025 0410 |
| PLUS | 210.025.0436 |

2.-      FIGURAS DE LA FILIPINA

2.1.-    Filipina vista  del delantero

2.2-      Filipina, vista de la espalda

3.-     DIMENSIONES (en centímetros)

|  | TALLAS |  |  |  |  |  | Tolerancia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CH. | M | G | X | ES | PL |  |  |
| A) Ancho espalda (de hombro a hombro) | 43,5 | 46,0 | 48,5 | 51,0 | 54,0 | 57.0 |  1 | Medir con cinta métrica |
| B) Contorno busto | 112,0 | 122,0 | 132,5 | 142,5 | 152,5 | 162.5 |  1 |  |
| C) Largo total | 77,5 | 79,0 | 81,0 | 82,5 | 84,0 | 85.5 |  1 |  |
| D) Altura bolsa chica | 23,5 | 24,0 | 24,5 | 25,5 | 26,0 | 26.5 |  1 |  |
| E) Altura bolsa grande | 52,8 | 54,0 | 55,5 | 56,5 | 58,0 | 59.5 |  1 |  |
| F) Largo costado talle | 48,5 | 49,5 | 50,5 | 51,5 | 52,5 | 53.5 |  1 |  |
| G) Ancho bolsa chica | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 13,5 | 13,5 | 13.5 |  1 |  |
| H) Largo bolsa chica | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 14,0 | 14,0 | 14.0 |  1 |  |
| I ) Ancho bolsa grande | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 17,0 | 17,0 | 17.0 |  1 |  |
| J) Largo bolsa grande | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 18,0 | 18,0 | 18.0 |  1 |  |
| K) Largo abertura de costado | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18.0 |  1 |  |
| L) Largo cinturón | 44,5 | 49,5 | 55,0 | 60,0 | 65,5 | 70.0 |  1 |  |
| M) Ancho cinturón | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4.0 |  0,5 |  |
| N) Distancia entre pinzas | 21,0 | 23,5 | 26,0 | 28,5 | 31,5 | 34.0 |  1 |  |
| O) Largo manga | 25,5 | 26,0 | 26,5 | 27,0 | 27,5 | 28.0 |  1 |  |
| P) Contorno manga | 45,0 | 47,0 | 49,0 | 52,0 | 54,5 | 56.5 |  1 |  |
| Q) Contorno puño | 37,5 | 39,5 | 41,5 | 43,0 | 45,0 | 46.5 |  1 |  |
| R) Largo costado manga | 13,0 | 13,5 | 14,0 | 14,0 | 14,5 | 15.0 |  1 |  |
| S) Largo cuello | 42,0 | 44,0 | 46,0 | 48,0 | 49,5 | 51.5 |  1 |  |
| T) Ancho cuello | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8.0 |  1 |  |
| U) Ruedo | 122,0 | 131,5 | 142,5 | 152,5 | 162,5 | 172.0 |  1 |  |

4.-     COSTURAS

| Determinación | Especificación | Método de Prueba |
| --- | --- | --- |
| Instrucciones del corte | Respetar hilos, no torcer tela, no mover piquetes ni aplomos, cortar entretela para cuello y vistas | I |
| Instrucciones de maquila | Respetar costuras, respetar piquetes y aplomos. No torcer al planchar ni al coser el cierre. Costura de refuerzo en las bolsas y partes donde se requiera. Planchar tablas bien derechas. Rematar bien las pinzas y que no queden torcidas |  |
| Ancho de las costuras, mm - Costados - Espalda - Manga - Cuello - Bolsa | 8 a 11 8 a 11 8 a 11 8 a 11 8 a 11 | Medir con Cinta métrica |

| Pespuntes | - De 5 mm a 7 mm de ancho en cuello, puños y delanteros - De 1 mm a 3 mm de ancho en bolsas y cinturón | Medir con Cinta métrica |
| --- | --- | --- |
| Dobladillos | - De 2,5 cm mínimo de ancho en la base, con la orilla de la tela remetida. Dobladillo terminado doblando 1 cm - En los puños, de 4,0 cm +/- 0,5 cm de ancho | Medir con Cinta métrica |
| Costuras de refuerzo | En orillas de las aberturas de las bolsas, de los costados y demás partes donde se requiera, bien rematadas | Inspección visual |

5.-     INSTRUCCIONES DE HABILITACIÓN

| Cierre | Uno de poliéster tipo cremallera del mismo color del artículo o tono similar - De 60 cm para las tallas chica, mediana y grande - De 65 cm para las tallas extragrande, especial y plus | Inspección visual |
| --- | --- | --- |

6.-     TIPOS DE COSTURAS

| Tipos de costuras Interiores - Recta - Overlock Tipo de costuras exteriores | - 11 puntadas mínimo por cada 2.5 cm, bien rematada - 11 puntadas (con cadenetas) mínimo por cada 2.5 cm, con costura de seguridad, para las uniones de piezas de tela - 11 puntadas (con cadenetas) mínimo por cada 2.5 cm, para las orillas de tela sola Recta, 10 puntadas mínimo por cada 2.5 cm, bien rematada | Medir con regla o flexómetro o cuentahílos |
| --- | --- | --- |

7.-     HILOS DE COSTURA

| - En las costuras rectas - En la costura "overlock" | - Poliéster 100% fibra corta del mismo color del artículo - Poliéster 100% fibra corta del mismo color del artículo | NMX-A-84-SCFI |
| --- | --- | --- |

8.-     TELA Y COLOR

| Tela Color de la tela | - Lino Panamá 65% poliéster, 35% acrílico - Verde código Pantone 18-0617 (TP ó TC), con tolerancia 17-0618 (TP ó TC), 18-0820 (TP ó TC) | NMX-A-84-SCFI Comparar contra código Pantone |
| --- | --- | --- |

9.-     LOGOSÍMBOLO DEL IMSS

| Diseño y color | Logosímbolo del IMSS estampado en color verde código Pantone 561C o 561U El estampado debe ser indeleble, nítido, uniforme y estar elaborado con materiales hipoalergénicos. No se permite utilizar materiales a base de cloruro de polivinilo (PVC) | Inspección visual y comparar contra código Pantone Inspección visual y al tacto, En caso necesario planchar para determinar si está presente el PVC |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones - Símbolo del IMSS - Siglas del IMSS | 40 mm  5 mm de altura por 40 mm  5 mm de ancho Abajo del símbolo del IMSS, de 13 mm  3 mm de altura (ancho en proporción) | Medir con Cinta métrica |
| Solidez del color al lavado del estampado (procedimiento D1M), grado - Cambio de color - Transferencia de color | 3.5 mínimo 3.5 mínimo | NMX-A-74-INNTEX |
| Solidez del color al frote seco del estampado, grado - Cambio de color - Transferencia de color | 3.5 mínimo 3.5 mínimo | NMX-A-73-INNTEX |
| Solidez del color al frote húmedo del estampado, grado - Cambio de color - Transferencia de color | 3 mínimo 3 mínimo | NMX-A-73-INNTEX |

10.-     MUESTREO

10.1     Muestreo para Inspección

Para verificar la calidad del producto objeto de esta especificación técnica, proceder de acuerdo a lo indicado en la guía de inspección de referencia.

10.2.-     Muestreo para análisis de laboratorio

Para análisis de laboratorio, seleccionar al azar al menos tres prendas de una talla provenientes del mismo lote.

11.-     ETIQUETADO

La filipina debe llevar una etiqueta cosida y colocada en el interior, en la parte del cuello, en la espalda. La etiqueta debe contener impreso en forma legible e indeleble, los siguientes datos y(o) leyendas en español:

- Número de clave del Cuadro Básico Institucional;

- Número de lote;

- Talla expresada en el formato:

- Talla chica	CH

- Talla mediana	M

- Talla grande	G

- Talla extragrande	X

- Talla especial	ES

- Talla plus	PL

- Marca o logotipo, razón social o nombre y domicilio del fabricante, o proveedor;

- Contenido de fibras;

- Instrucciones sobre el cuidado y conservación del artículo;

- País de origen y

- Registro Federal de Contribuyentes del fabricante o proveedor.

En caso de que todos los datos y leyendas de etiquetado de un artículo no puedan quedar contenidos en una etiqueta, se pueden utilizar dos.

Las etiquetas deben estar elaboradas en tela tejida o tela tejida plastificada, suave al tacto, no rígida, sin filos cortantes y que resista los procesos de lavado sin perder la información marcada.

12.-     ENVASE

Filipina bien doblada y acomodada, dentro de una bolsa de plástico transparente, resistente y de tamaño adecuado para contenerla.

13.-     ALMACENAMIENTO

Almacenar en locales cubiertos, protegidos de la lluvia y de la exposición directa a los rayos del sol, así como de fuentes de calor o vapores.

14.-    REFERENCIAS NORMATIVAS Y BIBLIOGRAFÍA

Para la correcta aplicación de la presente especificación técnica, se deben consultar los siguientes documentos o los que los sustituyan:

12.1 IMSS – Cuadro Básico Institucional de Productos Textiles y Calzado. Volumen 1. Ropa Contractual.

12.2 IMSS -  Guía de inspección de artículos confeccionados en telas tejidas. 210	Ropa contractual. 220 Ropa para servicios médicos. 230 Ropa no contractual.

12.4 IMSS-UCTI- Industria textil -Telas utilizadas en ropa contractual - Lino Panamá,  65% poliéster, 35% acrílico - Especificaciones y métodos de prueba.

12.5 Ley Federal sobre Metrología y Normalización

12.6 NOM-004-SCFI-2006 “Información comercial, etiquetado de productos textiles, prendas de vestir, sus accesorios y ropa de casa”

12.7 NMX-A-73-1995-INNTEX-Método de prueba para determinar la solidez del color al frote.

12.8 NMX-A-74-1995-INNTEX Método de prueba para determinar la solidez del color al lavado doméstico e industrial.

12.9 NMX-A-84-1966-SCFI Método de prueba para el análisis cuantitativo de los materiales textiles.

12.10 NMX-A-110-1996- INNTEX Método de prueba para el acondicionamiento de fibras y productos textiles para su ensayo.

12.11 NMX-Z-012/1,2 y 3-1987-SCFI  Muestreo para la inspección por atributos - Parte 1,2 y 3